## Slide 1: Интегрисане академске студије стоматологије БО9: Стоматолошки материјали доц. др Милош В. Николић

## Slide 2: Структура и карактеристике метала и легура
Хемијски елементи који имају метална својства називају се металима. Метали имају више карактеристичних особина по којима се разликују од неметала:
Кристална грађа
Метална веза
Електропозитивност (образују електрично позитивне јоне)
Добра електричана и топлотна проводљивост
Могућност образовања легура
Ковност
Карактеристичан метални сјај
Велика густина
Селективно везивање гасова
Висока температура топљења
Чврсто агрегатно стање

## Slide 3: Структура метала
Метали кристалишу при преласку из течног у чврсто стање.
При кристализацији атоми заузимају правилан распоред и стварају кристалну решетку.
При разматрању атомске структуре кристала користи се модел просторне решетке.

## Slide 4: Структура метала
Скелет кристала представља се скупом имагинарних тачака које су распорођене у простору исто као атоми у кристалу.
До таквог скупа тачака долази се када се део простора помоћу три система паралелних равни , чиме се добија мноштво ћелија једнаког облика величине и орјентације.
Све ћелије једне просторне ћелије су идентичне.
Величину и елементе ћелије описују вектори a, b и c.
Параметри кристалне решетке су вектори (a, b, c) и углови (α, β, γ).

## Slide 5
А – модел просторне решетке
В – елементарна ћелија и параметри решетке
Све кристалне структуре могу се прикaзати у 14 врста јединичних ћелија разврстаних у 7 основних кристалних система.
Кристални систем | Вектори ћелије | Углови ћелије
Кубни | a = b = c | α = β = γ = 90 °
Тетрагонални | a = b ≠ c | α = β = γ = 90 °
Орторомбични | a ≠ b ≠ c | α = β = γ = 90 °
Моноклинични | a ≠ b ≠ c | α = γ = 90 °, β ≠ 90°
Триклинични | a ≠ b ≠ c | α ≠ β ≠ γ ≠ 90 °
Хексагонални | a = b ≠ c | α = β = 90 °, γ = 120 °
Ромбоедарски | a = b = c | α = β = γ ≠ 90 °

## Slide 6
Сви метали осим живе и мангана кристалишу у једној од три типичне металне структуре:
  Површински центрирана кубна (Au, Pt, Pd, Ag, Cu)
  Просторно центрирана (Co, Cr, Mo, Fe, Sn)
  Хексагонална (Zn, Ti, Be)

## Slide 7
Истопљени метал очвршћава стварањем кристалних клица и растом кристала.
Да би дошло до кристализације неопходно је:
  да постоје кристалне клице
  да је растоп потхлађен
  да се топлота одводи из система
До хетерогеног стварања клица долази стварањем клица на зидовима калупа код чистих метала или додавањем неких метала са специфичним деловањем (платина и молибден код денталних легура).
  Кристалне клице стварају се хомогено ако настају спонтано у растопу који је у свим деловима истог састава и енергије.
  Улогу кристалних клица често игра и „нечистоћа” која је присутна у растопу.
  На број зрна утичу број клица (центара кристализације) и начин хлађења.

## Slide 8
  Кроз границу кристал-растоп атоми прелазе истовремено у оба смера. При очвршћавању метала атоми се крећу из растопа у кристале, док кристали расту тако што им се припајају атоми из растопа.
  Раст кристала започиње из кристалних клица, одвија се у свим правцима и завршава се сударањем, контактом са суседним кристалима, односно зрнима у расту.
  Кристали који настају из растопа често подсећају на мале јелке и називају се дендритима.
Метали су поликристални материјали.
Шема раста примарног кристала са
примарним, секундарним и терцијарним
гранама
Састоје се од мноштва различито оријентисаних кристала неправилног облика- кристалних зрна; субзрна.

## Slide 9: Легуре
Легуре су метални материјали који се састоје од основног метала и једног или више легирајућих елемената.
Легирајући елементи су метали, и понекад мале количине неметала.
Метали и неметали који улазе у састав легура = компоненте легура.
На основу броја компонената разликују се: бинарне, тернарне, кватернерне легуре итд.
Концентрације легура се приказују масеним или атомским процентима.
Структура легура може бити једнофазна, двофазна, трофазна или вишефазна.
Основне фазе су чврсти раствори и интерметална једињења.

## Slide 10
Легирање је технолошки поступак којим се могу побољшати потребна својства неког метала а штетна ублажити или изгубити.
Зубне надокнаде израђене од чистог злата идеалан су материјал за израду испуна или зубних надокнада због постојаности.
Чисто злато нема потребна механичка својства (мала тврдоћа, мала чврстоћа, мала еластичност).
Главни легирајући елементи за злато су бакар и сребро. Могу се додавати и цинк и калај чиме се снижава висока тачка топљења злата.
Мале количине индијума и калаја додају се ако се од легуре злата очекује добра хемијска веза са керамиком.

## Slide 11
Многи метали имају особину да примају атоме другог елемента у састав своје кристалне решетке. Долази до мешања две атомске врсте при чему настају чврсти раствори који се обележавају грчким словима α, β, δ
Чврсти раствори могу бити (према начину уградње растворених атома у кристалну решетку основног метала):
  Супституцијски (атоми метала су замењени другим међусобно сличним металом) = Au и Ag; Pt и Pd
  Интерстицијски (атоми метали замењени су мањим атомом другог елемента) = C, H, N
Чврсти раствори
Атомска структура чврстих раствора

## Slide 12: Међусобна растворљивост чврстих раствора одређена је са три фактора
Релативна величина атома
Хемијски афинитет компоненти
Валентност компоненти
Приликом хлађења основног метала и легирајућих елемената
долази до делимичне или потпуне растворљивости компонената легуре тј. постоје четири случаја
Потпуна растворљивост (чврст раствор)
Делимична растворљивост (делимично чврст раствор)
Апсолутна нерастворљивост (еутектикум)
Интерметална једињења (интермедијарна фаза) – типична су једињења сребра и калаја тзв. γ-фаза у амалгаму за испуне и карбиди хрома Cr7C3 и Cr2C3

## Slide 13
Сређене структуре (суперструктуре, суперрешетке) чврстих раствора од значаја за стоматологију имају двокомпонентне легуре бакра и злата.
У систему Cu-Au образују се сређене структуре с површински центрираном кубном решетком типа AuCu3 и AuCu.
У елементарној ћелији сређеног чврстог раствора типа AuCu3 атоми бакра су у центрима страна а атоми злата у рогљевима.
Сређени чврсти раствори

## Slide 14: Еластичност и пластичност кристала
Метали су еластично-пластична тела која се под утицајем спољних сила деформишу прво еластично па онда пластично.
Реверзибилно еластичне деформације се огледају у томе што се деформисано тело по престанку дејства силе поново враћа у првобитни облик и димензију. Атоми се померају из равнотежног положаја али не мењају своје суседе.
Пластичне деформације настају када под утицајем довољно велике силе напони у кристалу достигну критичну величину карактеристичну за сваки метал или легуру. По престанку дејства сила тело се не враћа у првобитни облик и димензије.
То узрокује трајну промену облика и димензије тела. Може бити изазвана клизањем, дислокацијом, препузавањем, клизањем по границама....

## Slide 15: Термичка обрада одливка
Денталне легуре за ливење имају очекиване физичко-механичке карактеристике само у случају њихове правилне термичке обраде. Топљењем легура губи кристалну структуру. У новој очврслој легури – одливку појављује се нова структура чија хомогеност зависи од:
  Температура топљења појединих компоненти
  Односа процентуалне заступљености компонената
  Додавања неких метала са специфичним деловањем
Хомогенизација денталних легура или дифузионо жарење је, дакле, изједначавање концентрација и успостављање равнотежног стања у легури. За време жарења атоми прелазе из области више концентрације у област ниже концентрације.
Хомогенизација денталних легура

## Slide 16: Отврдњавање денталних легура
Отврдњавање денталних легура се у стоматологији постиже жарењем у поступку који је познат и као побољшавање или оплемењивање легуре. Побољшавају се само легуре које дају чврсте растворе и које су претходно хомогенизоване, врше се промене у структури чврстих раствора. Одливци су тврђи, чвршћи и мање ковни. Постоје 2 механизма отврдњавања денталних легура: преципитација и сређивање кристалне решетке.
Хладна обрада легура подразумева све радне поступке, изузев брушења, који се изводе на собној температури, при чему се предмет у целини или у детаљу мења. Тиме се мења његов спољни облик али и његова унутрашња структура.
Хладна обрада легура

## Slide 17: Рекристализација
Структура и особине хладно деформисаног материјала се при жарењу мењају зависно од температуре и времена жарења и могу се сврстати у три фазе
  Опорављање је прва фаза загревања и одиграва се на нижим температурама
  Рекристализација – даљим загревањем долази до стварања клица и раста нових недеформисаних зрна на рачун деформисане структуре. Она траје све док се деформисана структура потпуно не замени новом недеформисаном структуром
  Раст зрна – после процеса рекристализације наставља се процес раста зрна

## Slide 18
Замор материјала је појава која подразумева да се метал под утицајем променљивог оптерећења временом разара и ломи при напону знатно нижем од затезне чврстоће.
Замор материјала је сложен процес који се одвија стварањем заморне пукотине и њеним постепеним растом.
Има 2 карактеристике: настаје при напону знатно мањем од оног који изазива лом, у току раста и стварања заморне пукотине обично нема никаквих видљивих знакова који би упозорили на замор материјала.
Микроскопија метала представља основни поступак испитивања метала и саставни је део науке о металима познат као металографија (описивање метала).
Замор материјала

## Slide 19: Полимери
Полимери су једињења велике моларне масе са структурним јединицама које се понављају, а које су повезане ковалентним везама.
Ако је полимер састављен само од једне врсте мономера онда је реч о хомополимеру.
Ако у реакцији учествују две различите мономерне врсте као производ се добија кополимер, а реагујуће врсте се зову комономери
Називе полимера изводимо тако што испред назива мономера додајемо префикс „поли”. Назив супституената се пише у заградама.
Полимери могу настати реакцијама
  Адиције које могу бити слободно-радикалске и јонске
  Кондензације

## Slide 20: Слободно-радикалски адициони механизам
Прва фаза иницијација условљава стварање слободних радикала
Мx∙ + М → Мx + 1∙
Друга фаза је реакција пропагације – ланчане реакције адиције
Мx∙ + Мy∙ → Мx + y
Мx∙ + Мy∙ → Мx + Мy
Реакције терминације – прекид раста молекула
Ако се мономери повезују путем реакције кондензације онда је потребно да на оба краја мономера постоје функционалне групе које учествују у реакцији
nAB → A-BA-BA-BA-Ba-.....
nAA + mBB → A-AB-BA-AB-BA-...
Адиционе полимеризације су егзотермне реакције, док су поликондензације ендотермне реакције и изводе се уз довођење топлоте. Адиционе реакције се изводе при телесној температури (у стоматолошкој пракси in vivo)

## Slide 21: Структура полимера
Дужина полимерног ланца је врло често променљива па је тако променљива и моларна маса полимера. Моларна маса полимерног узорка одређује се као средња вредност моларне масе сваког појединачног ланца.
Формула средње моларне масе по бројној заступљености и средње моларне масе по масеној заступљености
Мн= Мн=
Ni је број појединачних молекула
Мi је моларна маса појединачног молекула
Ако се вредност средње моларне масе по масеној заступљености подели са вредношћу средње моларне масе по бројној заступљености добија се величина која се назива индекс полидисперзности или индекс расподеле моларних маса и која одражава расподелу моларних маса у узорку.
ΣiNiMi
ΣiNi
ΣiNiMi2
ΣiNiMi

## Slide 22
Вредности индекса полидисперзности варира од 1 до бесконачно и зависи од начина на који је полимеризација извршена.
Што је нижа вредност то су уједначеније дужине полимерних ланаца у посматраном узорку.
Разлике у тим вредностима утичу на својства узорка.
Тако пораст дужине низа и моларне масе повећава јачину и жилавост материјала, а донекле и термичку отпорност.
Полимери су аморфни материјали, али многи полимери у одређеном степену могу поседовати и кристалну структуру.

## Slide 23: Термопластични и термоумрежавајући полимери
Термопластични материјали су полимери који се састоје од полимера чији ланци не чине мрежу повезану ковалентним везама. Такви полимери могу да се топе и прерађују из растопа, уливањем у калупе или другим методама при чему се такви процеси могу много пута понављати без промене коначних својстава материјала (полиетилен, полипропилен, поли(метил метакрилат), полистирен, поликарбонати, поли(винил хлорид)
Термоумрежавајући полимери су они код којих може доћи до хемијског умрежавања полимерних ланаца и добијања полимерне мреже. Умрежавање може настати и накнадним хемијским реакцијама или зрачењем видљивом или ултраљубичастом светлошћу, као и другим врстама зрачења.
Шема реакције умрежавања полимера

## Slide 24: Еластомери
Израз еластомер настао је комбиновањем две речи – еластичан и полимер, што најбоље описује основно својство таквих материјала. С обзиром на то да то својство имају полимерни материјали познати као гуме, та два израза се често мешају или користе истовремено. Термоумрежавајући и термопластични полимери.
диацил-пероксид дибензоил-пероксид
ди-terc-бутил-пероксид дикумил-пероксид
Структуре типичних пероксида који се користе за умрежавање полимера

## Slide 25: Полимери у стоматологији
Акрилати су естри и соли акрилне киселине чија је формула CH2=CH-COOH
Често се назив користи и за друга једињења изведена из акрилне киселине.
Полимеризација таквих једињења је могућа због присутне винил групе
Користе се код прављења вештачких зуба, протеза и повезивања различитих материјала
Представници акрилних мономера
метил-акрилат
етил-акрилат
акрилонитрил
метил-метакрилат
етил-2-цијаноакрилат

## Slide 26: Полисилоксани
Полисилоксани су једињења хемијске формуле R2SiO при чему је R атом водоника или угљоводонична група. Има основни низ облика Si-O-Si-O док се бочне групе састоје од угљоводоника. Познати су као СИЛИКОНИ
Термички су стабилни
Добри су изолатори
Примењују се како у медицини тако и у другим обласита
Ниске су токсичности, нереактивни и погодни су за употребу у стоматологији јер не представљају подлогу за раст микроорганизама
Приликом прављења ослобађа се хлороводонична киселина која ограничава употребу у in vivo условима.
Структура тетраоксисилана
n [Si(CH3)2Cl2] + n [H2O] → [Si(CH3)2O]n + 2 n HCl

## Slide 27: Полисулфиди
Отисни материјали се обично јављају као вискозне течности делимично полимеризованих састојака, који на себи садрже функционалне групе преко којих наступа даља полимеризација све док се не добије гумолики материјал.
Те смесе понекад могу да садрже различите пуниоце
Компонента која се полимеризује је најчешће полисулфид, полисилоксан или полиетар
Општа формула полисулфида је
–[(CH2)m-Sx]n- x представља број атома сумпора, m број CH2 група
Добијају се реакцијом поликондензацијe
n Na2S5 + n ClCH2CH2Cl → [CH2CH2S5]n + 2n NaCl

## Slide 28: Полиетри
Полиетри су једињења која садрже више од једне етарске групе
Користе се као отисни материјал у стоматологији
Показује већу јачину и већу хидрофилност у односу на друге полимере
Најпознатији је поли(етилен гликол) – поседује ниску токсичност. Често се хемијски везује за различита фармацеутски активна једињења и служи као носач активног медицинског средства или као основа капи за очи и различите креме
HO-CH2-(CH2-O-CH2)n-CH2-OH
У стоматологији се користи и имин-терминисани полиетри код којих се на крају полимерних ланаца не налази хидроксилна група цећ различите групе које садрже атом азота.

## Slide 29: Керамика
Керамички материјали се деле на:
  Традиционалне керамичке материјале (порцелан, фина и санитарна керамика, порцелан за електротехнику, грађевинска керамика, ватростални материјали, техничко стакло, цемент итд.)
  Савремене керамичке материјале (чиста оксидна, неоксидна, нуклеарна, керамика за електронику, композитни керамички материјали, угљенични материјали, специјални материјали).
  Керамички материјали се разликују по процентуалном односу три основне супстанце: каолина, кварца и фелдспата.
  Дентална керамика заузима само малу групу материјала.

## Slide 30: Својства керамике
Поседују високу температуру топљења
Велику механичку чврстоћу
Велику отпорност на корозију
Мали коефицијент топлотног ширења
Малу густину
Специфичне оптичке и електромагнетне карактеристике
Од лоших особина јавља се мала вредност чврстоће на удар, изузетна кртост, мала отпорност на истезање и савијање, мала жилавост

## Slide 31
Керамички материјали су хетерогени, поликристални системи произведени синтеровањем.
Вредности механичких чврстоћа увек одступају од теоријски предвиђених пре свега због појаве унутрашњих ефеката, пукотина у материјалу (основ негативних физичких особина – кртости, мале вредности чврстоће на лом).
У односу на металне керамички материјали поседују већу вредност специфичне чврстоће, већу отпорност на смицање и већу отпорност на пластичне деформације при високим температурама. Ватросталност омогућава им примену у области термомеханике (ватростални калупи).

## Slide 32: Микроструктура керамике
Микроструктура производа традиционалне керамике садржи четири основна елемента: кристалну фазу, стакласту фазу, неизреаговалу фазу и поре.
У зависности од производа ти елементи су распоређени у различитим односима.
Савремени керамички материјали, посебно дентални, не садрже стакласту фазу.
Микроструктура се састоји од одређених кристалних фаза или је мономинерална, када су у питању супституциони или интерстицијски чврсти раствори или одређена хемијска једињења.

## Slide 33: Основно одређивање карактеристика микроструктуре керамике подразумева
Квалитативно одређивање фазног састава, укључујући и поре
Квантитативно одређивање удела присутних фаза
Карактеризацију сваке фазе, облика, величине, оријентације зрна и расподеле величине зрна

## Slide 34: Структура керамике
Кристално стање Кристали конституенти керамике сложенији су од кристала метала јер нису елементи већ хемијска једињења
Колоидно стање Керамичке колоидно дисперзне материје за микроструктурну основу имају језгра колоидних мицела чврстих неорганских материја
Стакласто стање Стакласто чврсто стање има структуру која се налази између аморфног и кристалног стања
Формирање стакла:
А- Типична полазна 3-координатна (просторна)
кристална мрежа
В – При загревању у стакластном стању још
постоји тј. назире се кристална мрежа
C - Мрежа је раскинута додавањем модификатора,
нпр. Na2O који се уграђује у мрежу и формира
структуру стакла

## Slide 35: Међумолекулске везе у кристалима
Силе које држе атоме у кристалу на одређеним местима могу бити по карактеру:
  Јонска веза
  Ковалентна веза
  Метална
  Интермедијарне хемијске
  Водоничне и
  Van der Walsove
  Везе су усмерене (ковалентна и водонична) или неусмерене (јонска, метална, Van der Walsovа) у простору. У кристалу се најчешће не појављује само један тип везе.

## Slide 36
Јонска веза је једна од најважнијих везивања у керамичким материјалима. Остварена је постојањем металних и неметалних атома у решетки. Кристали са јонском везом су крти, ломљиви и имају средње до високе температуре топљења. Назива се јонска керамика.
Ковалентна тип везе дају тврђе, чвршће керамичке материјале, са високом температуром топљења. Назива се ковалентна керамика.

## Slide 37: Керамички поступци
Припрема сировине
Обликовање
Сушење
Печење
Шематски приказ зрна поликристалног узорка.
Стрелице означавају смер померања границе зрна,
Који је супротан кретању атома.

## Slide 38: Поступци обраде пре печења
Процеси синтезе керамичких прахова: процеси копреципитације, сол-гел процеси, криохемијски процеси, хидротермални процеси. Хемијском синтезом керамичких прахова добијају се врло хомогени, хемијски веома чисти монодисперзни прахови често сложеног хемијског састава.
Након припреме масе приступа се обликовању материјала. Керамички обликовани предмети представљају систем фино дисперзних честица сировина комбинован са системом капилара, микропора и течном фазом, најчешће водом.
Ливење, истискивање и пресовање.

## Slide 39
Сушење обликованих керамичких материјала је сложена процедура симултаног преноса масе и топлоте у хетерогеном полидисперзном систему материјал-вода-ваздух.
Деловањем топлоте смањује се влажност материјала путем испаравања при чему се повећава чврстоћа. Вода се транспортује путем капилара на површину где слободно испарава.
Зависи од брзине дифузије и брзине испаравања.

## Slide 40: Керамички процеси у току печења
Топлотна обрада, загревање и жарење система у току одређеног времена и одређеног режима промене температуре.
Своди се на процесе дензификације
Процес при коме се компактни скуп финих честица трансформише у чврсто непорозно поликристално тело путем загревања и жарења у одређеном времену при одговарајућим температурама које су ниже од температуре топљења полазног праха. Процеси дензификације:
синтеровање у чврстој фази
синтеровање у присуству течне фазе, витрификација
синтеровање под притиском, топло пресовање

## Slide 41
Синтеровање је процес квантитативне и квалитативне природе контакта између честица праха, изазване топлотном покретљивошћу атома или јона и узајамним деловањем честица са атмосфером синтеровања које је праћено повећањем контактне површине, смањењем порозности и повећањем механичке чврстоће синтерованог тела.
При синтеровању у чврстом стању долази до промене облика и величине пора тј. простор се уклапа на нови начин
Поре се јављају као: отворене , полуотворене и затворене
Физичке промене у току синтеровања су:
Промена облика и пора у материјалу који се синтерује
Раст зрна
Процеси секундарне рекристализације

## Slide 42: Структура и карактеристике композитних материјала
Композитни материјал се најчешће дефинише као комбинација два или више различитих материјала који сједињени чине много бољи производ са вишеструко бољим особинама од сваког појединачног.
Могу се изучавати и развијати у атомском (нано), микро и макро домену.
континуална фаза (матрица)
дисконтинуална фаза
(пунилац, ојачање)
међуповршина
међуфазна област
(агенс за везивање)
Основни конституенти
композитних материјала

## Slide 43
Нанокомпозитни материјали се деле у три категорије:
  Прва категорија се односи на материјале димензија у облику честица, танких жица и филмова, који могу бити изоловани тј. независни или депоновани на одговарајућим супстратима
  Друга категорија се формира у одговарајућим областима површина основног материјала
  Трећа категорија се односи на наноструктурне материјале који су настали одговарајућом прерасподелом разнородних атома и молекула у оквиру основног материјала
Структура и карактеристике композитних материјала

## Slide 44
На атомском нивоу металне легуре и полимерни материјали могу се називати композитним јер се састоје од различитих атомских група и припадају трећој групи.
На микроструктурном нивоу металне легуре као што су угљенични челици, чија се структура састоји од јасно раздвојених и видљивих фаза ферита и перлита, такође се могу сматрати композитним материјалима.
На молекулском и микроструктурном нивоу хумане кости и зуби се могу посматрати као природни композитни материјали различитих нивоа.
Оболела и оштећена тврда зубна ткива се након одређених терапијских поступака надокнађују одговарајућим вештачким материјалом који је сличан природном (дентални композитни материјали).

## Slide 45
Примери нанокомпозитних материјала са различитим
облицима паковања атома и веза између њих

## Slide 46: Шематски приказ структуре композитних материјала
Композитни материјали
Континуална фаза
Појачана фаза
Полимер
Метал
Керамика
Архитектура
Материјал
Термосет
Термопластична
Неповезана
Непрекидна
Стакло
Угљеник
Арамид
Епоксилни
Полиестри
феноли
Пет Пек
Честице
Кратка влакна
Истосмерна влакна
Текстил

## Slide 47
У потрази за новим композитним материјалима стално се јављају нове комбинације између основних класа материјала: метала, керамике и полимера.
Паметни (smart) материјали су комплексни материјални системи састављени од неколико компоенента које обављају више функција које су аналогне хуманом систему.
Пиезоелектрични, магнетно осетљиви, материјали који памте облик (shape memory), термоелектрични, електрореолошки флуиди.
Користе се за мониторинг у здравству, активну контролу и за самообнављање структурних и функционалних материјала.

## Slide 48
Подела композитних материјала у зависности од матрице врши се на:
  Синтетичке композите (метални, керамички, полимерни и карбонски)
  Природне композите са матрицом од лигнина (дрво) или колагена (биокомпозити)

## Slide 49
Шематски приказ структура:
А- некристални термопластични полимер
В – делимично кристални термопластични полимер
C – потпуно умрежени термоактивни полимер

## Slide 50: Дентални композитни материјали
Главни састојци денталних композитних материјала су органска компонента или матрица и неорганска компонента или пунило од чијих односа зависе физичка и хемијска својства композита.
Органска матрица се базира најчешће на метакрилној хемији тако да је најчешће у употреби Bis-GMA, EBPDMA, UDMA, TEGMA и D3MA мономери.
Шематски приказ промене структуре током полимеризације
диметокрилатних мономера у умрежени полимер који садржи остатке нереагованих мономера са мноштвом кратких метокрилатних група (C=C)
Полимеризацијом слободних радикала мономерних матрица формира се тродимензионална мрежа.